# 物理系 薄膜物理与薄膜材料 研究生课程简介

| 课程名称：薄膜物理与薄膜材料 |
| --- |
| 英文名称：Film Physics Properties and Film Materials |
| 课程类型：√讲授课程 √实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式： 考查 | 教学方式：讲授 |
| 适用专业： 材料物理、凝聚态 | 适用层次： 硕士 √ 博士 √ |
| 开课学期： 秋 | 总学时/讲授学时： 48 / 48 | 学分：3 |
| 先修课程要求： 量子物理 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 熊曹水 | 教授 | 材料物理 | 54 | 凝聚态 |
| 教学大纲（章节目录）： 本课程为物理系材料物理和化学专业硕士生和博士生的专业选修课（也适合于其它相关专业的硕士生和博士生）：介绍几种主要的制备薄膜材料的物理方法，比如蒸发法、电子束蒸发法、溅射法和脉冲激光沉积法等；介绍几种主要的研究薄膜的方法，比如X射线衍射方法、电子显微术和扫描探针显微术；最后结合几种常用的薄膜材料，比如巨磁电阻金属薄膜、庞磁电阻氧化物薄膜、 氧化物高温超导体薄膜、氧化物铁电薄膜、氧化物介质薄膜和半导体薄膜，介绍几种研究薄膜物理特性的方法，比如电子输运、磁性、磁电阻等，从而达到了解一些材料物性（比如电磁输运特性（磁电阻）、磁性及相变等）的物理起因，掌握一些基本的物理概念、制备薄膜的工艺以及处理分析问题的基本方法。 第零章 序言 补充知识一：真空实验技术简介 第一章 薄膜材料及制备技术概论 1.1 薄膜科学发展概况 1.2 薄膜制备方法简述 第二章 薄膜研究方法 2.1 X射线衍射方法 补充知识之二： 有关工作介绍（结构分析方面） 2.2 电子显微术 2.3 扫描探针显微术 第三章 薄膜材料的物理特性研究 3.1 巨磁电阻金属薄膜 3.2 庞磁电阻氧化物薄膜 补充知识之三： 介绍有关工作（物性方面） 3.3 氧化物高温超导体薄膜 3.4 氧化物铁电薄膜 3.5 压电薄膜 3.6 半导体薄膜 3.7 氧化物介质薄膜 3.8 氧化物导电薄膜 |
| 教材： 自编讲义 |
| 主要参考书： （1）几种新型薄膜材料 吴锦雷等 北京大学出版社 1999年 （2）电子薄膜科学 杜经宁等 科学出版社 1997年 （3）电子薄膜材料 曲喜新等 科学出版社 1998年 （4）薄膜物理 薛增泉等 电子工业出版社 1991年 （5）薄膜生长 吴自勤等 科学出版社 2001年 |