# 表7． 化学与化工  学院（系、所）      研究生课程简介

| 课程名称：多相聚合物 |
| --- |
| 英文名称：Multi-phase Polymers |
| 课程类型：√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式：小论文 | 教学方式：讲课、研讨 |
| 适用专业：理工各专业 | 适用层次： 硕士 √ 博士 □ |
| 开课学期：秋季 | 总学时/讲授学时： 32 / 32 | 学分：2 |
| 先修课程要求：高分子化学、聚合物结构与性能 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 廖永贵 | 副教授 | 高分子化学与物理 | 36 | 高分子物理 |
| 周兴平 | 副教授 | 高分子化学与物理 | 41 | 聚合物加工 |
| 朱锦涛 | 教授 | 高分子化学与物理 | 34 | 高分子物理 |
| 课程教学目标： 概述多相多组分聚合物体系相容性的基本理论、各类多相聚合物的结构和性能的关系。通过大量查询文献，让学生们主动了解各类多相聚合物体系的优缺点及最新发展动态，为即将走入研究阶段的研究生夯实高分子的相关理论基础和锻炼查阅本领域最新文献资料的能力。 教学大纲（章节目录）： 第一章 导论 §1.1 聚合物共混——材料开发的重要途径 §1.2 目的——实现有利性能的结合 §1.3 相结构——决定聚合物共混物性质的重要因素 §1.4 研究方法——探明相结构是主要目的 §1.5 品种——从化学上分类 第二章 聚合物之间的相容性 §2.1 聚合物之间相容性的基本特点 §2.2 聚合物之间相容性理论 §2.3 聚合物共混体系相分离机理 第三章 聚合物共混物的形态结构 §3.1 聚合物共混物形态结构的基本类型 §3.2 聚合物共混物的界面层 §3.3 相容性对形态结构的影响 §3.4 制备方法和工艺条件对形态结构的影响 第四章 聚合物共混物的力学性能 §4.1 聚合物共混物与其纯组分性能之间的一般关系 §4.2 聚合物共混物的玻璃转变及力学松弛性能 §4.3 聚合物共混物的力学强度 §4.4 橡胶增韧塑料的增韧机理 第五章 显微技术原理及其在多相聚合物研究中的应用 §5.1 电子显微镜 §5.2 扫描探针显微镜 第六章 各类多相聚合物体系 §6.1 聚丙烯共混体系 §6.2 聚乙烯共混体系 §6.3 聚苯乙烯共混体系 §6.4 聚氯乙烯共混体系 §6.5 聚酯共混体系 §6.6 聚酰（亚）胺共混体系 §6.7 嵌段共聚物体系 §6.8 光电高分子共混体系 |
| 教材： 1.《聚合物共混改性》，吴培熙、张留城，中国轻工业出版社，1996. 2.《高分子合金的物理化学》，江明，四川教育出版社，1988. |
| 主要参考书： 1. 《Polymer Blends》（2nd Ed.），DR Paul & CB Bucknall，Wiley-Interscience，2000. 2. 《聚合物共混物与合金》，沈家瑞、贾德民，华南理工大学出版社，1999. 3. 《现代高分子物理学》，殷敬华、莫志深，科学出版社，2001. |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页