# 附件6．  材料   学院（系、所）国际一流水平 研究生课程简介

# (中英文各一份)

| 课程名称：材料成形原理及数值模拟 | 课程代码：110.603 |
| --- | --- |
| 课程类型：□一级学科基础课 √ 二级学科基础课 □其它： |
| 考核方式： 考试 | 教学方式：讲授 |
| 适用专业： 材料加工工程、数字化材料成形、材料工程 | 适用层次：√ 硕士 √ 博士 |
| 开课学期： 秋 | 总学时：40 | 学分：2.5 |
| 先修课程要求：无 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术方向 |
| 周建新 | 教授 | 材料加工 | 37 | 材料成形及模拟仿真 |
| 严有为 | 教授 | 材料加工 | 47 | 材料制备及成形 |
| 柳玉起 | 教授 | 材料加工 | 49 | 材料成形及模拟仿真 |
| 课程负责教师教育经历及学术成就简介： 周建新，男，湖南邵阳县人，华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室教授、博士生导师。现任中国机械工程学会铸造分会理事、中国铸造协会理事，华铸软件中心负责人。主要学习经历如下：1993.09—1997.07 华中理工大学，铸造专业学习，获工学学士学位；1997.09—2000.07 华中理工大学，材料加工专业硕士学习，获工学硕士学位；2000.09—2003.04 华中科技大学，材料加工专业博士学习，获工学博士学位。长期从事材料成形过程（铸造、焊接、复合材料成形等）数值模拟等计算机技术的研究与开发，在充型凝固过程模拟、熔炼过程模拟与炉料配比优化、生产管理的理论与方法等方面有较深入的研究。主持开发的“华铸ERP”、“华铸PDM”已在数家企业得到了应用；作为主要研发人员开发（现主持开发）成功的“华铸CAE”系统是国内目前铸造领域最具影响的仿真分析系统之一，在国内400多家单位得到了应用，并出口到多个国家和地区，取得了巨大的社会和经济效益。承担国家、省部级以及国际合作项目10余项；获得国家科技进步奖1项，省部级科技奖2项；发表论文110余篇，以第1作者编著著作2部；2009年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”。 |
| 课程教学目标： 本课程的教学目标是使研究生较为系统地掌握作为材料成形理论基础的连续介质力学和凝固理论的基础知识，有限元法和有限差分法这两种主要的数值分析方法的概念、公式和实施步骤，以及数值分析方法在锻压、铸造和焊接等材料成形过程计算机模拟中的应用。本课程作为“材料加工工程”和“数字化材料成形”专业硕士（或博士）的学位课，为研究生提供了材料成形工艺研究和应用模拟软件分析材料成形问题所必需的较为完整的知识，为其从事材料加工领域的研究与发展奠定基础。 课程大纲：（章节目录） 第1章 运动与变形 1.1 笛卡儿张量的定义及其代数运算 1.2 二阶张量、各向同性张量 1.3 张量分析基础 1.4 运动描述 1.5 变形梯度张量和变形张量 1.6 随机坐标系、面元和体元的变化 1.7 应变张量、应变速度张量和应变率张量 第2章 应力理论和虚功原理 2.1 连续介质的基本概念 2.2 cauchy应力张量 2.3 lagrange和kirchhoff应力张量 2.4 应力速率与应力增量理论 2.5 能量守恒定律和虚功原理 第3章 本构方程 3.1 本构方程的一般原理 3.2 固体的本构方程 3.3 流体的本构方程 3.4 热传导方程 3.5 状态方程 第4章 液态金属凝固过程中的传热问题 4.1 传热学的几个基本概念 4.2 凝固界面的热平衡问题 4.3 砂型铸造中的一维热流传输 4.4 以界面热阻为主的铸件凝固过程 4.5 铸锭及合金的凝固 第5章 液态金属凝固过程中溶质的扩散问题 5.1 平衡凝固 5.2 溶质在固体中不扩散的凝固 5.3 固相无扩散、液相非充分扩散而无对流的凝固 5.4 固相中无扩散、液相中非充分扩散而有对流的凝固 5.5 微扰对凝固时溶质分布的影响 5.6 区域熔化 第6章 胞晶凝固与共晶凝固 6.1 成分过冷与界面稳定性判据 6.2 界面稳定性的影响因素及胞晶、树枝晶的形成 6.3 细胞晶间的溶质再分配及细胞间距 6.4 共晶组织分类及共晶前沿的成分过冷 6.5 共晶反应固液界面前沿液相成分分布 第7章 有限元法基础 7.1 加权余量法和变分法 7.2 有限元法的基本公式 7.3 非线性分析 7.4 单元模型 7.5 有限元动力分析 第8章 有限差分法基础 8.1 差分的概念 8.2 差分方程 第9章 塑性成形过程的数值模拟 9.1 塑性成形模拟的特点 9.2 冲压成形过程模拟 9.3 体积成形过程模拟 第10章 铸造成形过程的数值模拟 10.1 概论 10.2 凝固过程模拟 10.3 充型过程模拟 10.4 流动与传热耦合计算 10.5 应用实例 第11章 焊接过程的数值模拟 11.1 概论 11.2 焊接热过程的数值模拟 11.3 焊接应力与变形的数值模拟 11.4 焊接冶金过程的模拟 |
| 教材： 1．董湘怀主编. 材料加工理论与数值模拟 北京：高等教育出版社，2005 |
| 主要参考书： KUANG-O(OSCAR) YU. Modeling for Casting and Solidification Processing. Marcel Dekker Inc., New York. Basel,2002 王勖成，绍敏. 有限单元法基本原理和数值方法（第二版）. 北京：清华大学出版社，1997 [美]S.V.帕坦卡. 传热与流体流动的数值计算. 张政 译. 北京：科学出版社，1984 |
| 本课程达到国际一流水平研究生课程水平的标志： 1、师资方面： 上课教师由周建新教授、严有为教授、柳玉起教授组成，三位教授均是博士学位获得者。各位教授的研究方向涉及材料成形的不同领域，如金属液态成形、塑性成形、连接成形等，其主要研究方向就是材料成形过程模拟仿真；他们都主持过国家自然科学基金、国家863计划、国家科技重大专项等国家级的研究项目，熟知材料成形原理及理论的前沿，获得过国家以及省部级科技奖励，部分研究成果处于国际领先水平。他们结合各自的研究方向及成果讲授本课程，可以站在学科及技术前沿，具有国际一流水平研究生课程的水准。 2、教学内容方面： 《材料成形原理及数值模拟》课程的具体教学内容上课教师将结合自己在相关领域取的最新研究成果来讲授，这将可使研究生站在“材料成形原理及数值模拟”的学科最前沿，引导他们采用模拟仿真的方法理解材料成形过程以及解决材料成形过程中难题，为他们以后从事的材料加工工程技术理论的课题研究奠定基础。 3、教学方式方面： 以理论教学为主，结合图片、视频资料的播放以及软件演示等教学方式，辅之于课程讨论、专题报告等教学方式，使研究生掌握材料成形工艺研究和应用模拟软件分析材料成形问题所必需的较为完整的知识。 4、教材方面： 采用我校编写《材料加工理论与数值模拟》（研究生规划教材），结合材料成形原理及数值模拟最新进展及科研成果，充实教学与教材内容。辅助最新的科研文献资料阅读等。 5、其它： |