# 表7．   光学与电子信息       学院（系、所） 研究生课程简介

| 课程名称：光集成器件 |
| --- |
| 英文名称：Optical Integrated Devices |
| 课程类型：□√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式： 笔试 | 教学方式：教授与研讨相结合 |
| 适用专业： 理工各专业 | 适用层次： 硕士□√ 博士 □ |
| 开课学期： 第二学期 | 总学时/讲授学时： 32 / 28 | 学分：2 |
| 先修课程要求：光电子相关专业本科专业基础课 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 赵彦立 | 副教授 | 光学工程 | 39 | 光电材料和器件 |
| 课程教学目标： 光集成器件这门课程主要介绍支撑及引导光电子学发展的基础技术-光集成技术。主要内容涉及光集成的概论，主要技术，选择式MOVPE晶体生长技术，光通信网络及光集成器件，超高速时间多路光通信用的集成光源等。本课程的教学目标是从应用的角度让学生理解光集成器件的研究现状及其在现在和未来光通信系统中的作用；掌握光集成器件的基本设计思路和具体制作工艺路线，能对满足某种实际需要的光集成器件进行设计。 教学大纲（章节目录）： 第一章 光集成概论 §1·1集成的方向 1·1·1功能集成 1·1·2器件个数的集成 §1·2光集成的方式 1·2·1光-光集成 1·2·2光-电集成 §1·3光集成的形式 1·3·1单片集成 1·3·2混合集成 第二章 光集成的主要技术 §2·1光集成器件用的材料 2·1·1所需材料特性及其有关物理现象 2·1·2光集成器件用半导体材料 2·1·3光集成器件用非半导体材料 §2·2光集成器件的制作技术 2·2·1半导体单片集成型光集成器件制作工艺 2·2·2用于衍射光栅形成的曝光技术 2·2·3光波导形成技术 第三章 选择式MOVPE晶体生长技术 §3·1原理及特征 §3·2选择式MOVPE法的应用例 3·2·1光波导 3·2·2光介入用半导体激光器 3·2·3半导体光放大器 第四章 光通信网络及光集成器件 §4·1光通信网络和光源、光接收器 §4·2光通信网络及其他光集成器件 第五章 超高速时间多路光通信用的集成光源 §5·1外部光调制概要 §5·2半导体光调制器 §5·3调制器集成光源的设计与制作 §5·4 EA调制器集成光源实现例 §5·5用调制器集成光源的光纤传输 第六章 波长多路通信用集成光源 §6·1单纵模振荡半导体激光器的振荡波长 §6·2 WDM光通信用单体半导体激光器 6·2·1WDM用波长的标准化动向 6·2·2不同波长LD的一并制作技术 §6·3 WDM光通信用调制器集成光源 §6·4 WDM光通信用多波长集成光源 6·4·1 WDM集成光源 6·4·2WDM光通信用异波长集成光源 第七章 波长可变光源与波长转换器 §7·1典型的波长可变方式 §7·2多电极DBR波长可变光源 7·2·1 DBR-LD波长可变原理 7·2·2 3电极波长可变DBR-LD 7·2·3单一电流连续可变运行 §7·3采用不均匀衍射光栅的波长可变DBR-LD §7·4由加热实现的波长可变DBR-LD §7·5波长可变DFB-LD §7·6典型的波长转换方式 §7·7光控制光门波长转换器 第八章 光存取系统用光集成器件 §8·1光部件间的连接 §8·2光斑尺寸转换器集成光源 8·2·1典型的光斑尺寸转换结构 8·2·2集成光斑尺寸转换器集成半导体激光器 §8·3光集成发射、接收器件 8·3·1混合光集成收发器件 8·3·2单片集成光收发器件 第九章 集成光接收器 §9·1波导型光二极管 §9·2WDM用集成光接收器 9·2·1具有波长分波特性的PD 9·2·2密集WDM用光集成光接收器 第十章 光网络用光集成节点器件 §10·1光集成开关器件 10·1·1用方向性耦合器的矩阵式集成光开关 10·1·2利用光门的矩阵式集成光开关 10·1·3其他矩阵式集成光开关 §10·2上路和下路光集成器件 10·2·1阵列波导衍射光栅 §10·3应用AWG的节点用光集成器件 10·3·1上、下路用光集成器件 10·3·2波长分配器集成器件 |
| 教材： 《光集成器件》， 先进光电子技术丛书，科学出版社，（日）伊贺健一，池上彻彦，荒川泰彦 主编， 小林功郎 著。 |
| 主要参考书： 《半导体激光器》，电子工业出版社，江剑平 编著； 《光波工程》，先进光电子技术丛书，科学出版社，（日）伊贺健一，池上彻彦，荒川泰彦 主编， 国分泰雄 著； 《微纳光子集成》，科学出版社，何赛灵， 戴道锌 编著； 《微电子与光电子集成技术》，电子工业出版社，陈弘达著。 |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页