# 表7．    材料学院       学院（系、所）   研究生课程简介

| 课程名称： 先进连接成形理论及应用 课程代码：110.907 |
| --- |
| 英文名称：The theory and its application of advance joint processing |
| 课程类型：√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 √研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式： 笔试 | 教学方式：讲授与专题研讨 |
| 适用专业： 材料加工工程 数字化材料成形 | 适用层次： 硕士 博士 √ |
| 开课学期： 秋 | 总学时/讲授学时： 24 | 学分：1.5 |
| 先修课程要求： 材料加工物理，材料数字化原理及装备 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 余圣甫 | 教授 | 焊接 | 50 | 焊接 |
| 吴丰顺 | 教授 | 焊接 | 48 | 焊接 |
| 黄安国 | 副教授 | 焊接 | 36 | 焊接 |
| 课程教学目标： 通过本课程的学习，使学生掌握先进材料连接成形的基本原理，先进材料连接成形的方法，了解先进材料连接目前存在的问题及其解决途径，掌握先进材料连接目前连接成形技术发展的最新状况。学习完本课程，能运用所学的知识，解决先进材料连接成形科研中的问题。 教学大纲（章节目录）： 第一章 先进材料的发展概括 §1.1 先进材料的特点 §1.2 先进材料的发展 §1.3 先进连接方法的发展 第二章 先进金属材料 §2.1 双相不锈钢的连接成形 §2.2 铝锂合金的连接成形 §2.3 高温合金的连接成形 第三章 陶瓷材料的连接成形 §3.1 陶瓷的种类及特性 §3.2 陶瓷材料的焊接性问题 §3.3 陶瓷材料的成形方法 第四章 复合材料的连接成形 §4.1 复合材料的发展概况 §4.2 复合材料的焊接性问题 §4.3 复合材料的连接成形方法 第五章 功能材料的连接成形 §5.1 功能材料的发展概况 §5.2 功能材料的焊接性问题 §5.3功能材料的连接成形方法 第六章 专题讨论 §6.1 先进金属材料的连接成形其接头强韧化方法的最新发展动态 §6.2 有序金属化合物连接成形的最新发展动态 |
| 教材： 1、先进材料的连接；任家烈，机械工业出版社 2、Metallurgy of Welding； J F Lancaster |
| 主要参考书： 先进连接方法；李志远，机械工业出版社 钢铁冶金及材料制备新技术；蒋国昌，冶金工业出版社 |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页