# 附件5． 材料 学院（系、所）全英 研究生课程简介(中英文各一份)

| 课程名称：晶体材料结构和性能 | 课程代码：110.801 |
| --- | --- |
| 课程类型： 博士专修课程 □ 硕士专修课程 |
| 考核方式： 全英文考试 | 教学方式：全英文讲授 |
| 适用专业：材料学 纳米科学与技术 | 适用层次：□ 硕士  博士 |
| 开课学期： 秋季 | 总学时：32 | 学分：2.0 |
| 先修课程要求：矩阵论或线性代数 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术方向 |
| 李箭 | 教授 | 材料学 | 51 | 材料科学 |
| 蒲建 | 教授 | 材料学 | 40 | 材料科学 |
| 池波 | 副教授 | 材料学 | 36 | 材料科学 |
| 课程负责教师留学经历及学术专长简介： 李箭教授于1982年和1985年在上海交通大学分别获材料科学工学学士和硕士学位。1988年在北京钢铁研究总院获金属材料工学博士。1990~1995年在美国University of Illinois at Urbana-Champaign工作（博士后）和学习（博士生），研究形状记忆金属和LaNbO4铁弹材料，1995年在该校获陶瓷工程PhD。随后转入University of Minnesota，继续从事博士后研究。1996~2001年，就职于美国Fuel Cell Energy, Inc（Materials Engineer/Senior Materials Engineer），研究开发熔融碳酸盐燃料电池。2001~2004年，就职于加拿大Global Thermoelectric, Inc（Senior Scientist），研究开发SOFC技术。2004年2月至今，任职于华中科技大学（教授，博士生导师）。李箭教授长期从事固体氧化物燃料电池、固体氧化物电解池、锂空气电池、超高强度钢和热成形等相关研究工作，迄今为止，已完成和承担国家“863”、“973”、国家自然科学基金等数十项科研项目，在国际国内著名材料相关的学术刊物上发表了学术论文近百篇。 |
| 课程教学目标： 本课程旨在介绍晶体学的基本概念和知识，并为解决与对称性相关问题或将对称性应用到材料性能中提供一种实用的数学方法。 课程大纲：（章节目录） 第一章 晶体结构的周期性 §1.1 X射线衍射 §1.2 向量空间、点阵和晶胞 §1.3 Non-primitive点阵 §1.4 倒易晶格 §1.5 变换矩阵 §1.6 倒易晶胞的体积 §1.7 Non-primitive晶胞的倒易 第二章 向量变换原则 §2.1 向量的线性变换 §2.2 倒易空间的向量变换 §2.3 相似变换 §2.4 复合变换 §2.5 正交变换 第三章 衍射几何学 §3.1 布拉格法则 §3.2 爱瓦尔德球 §3.3 Non-primitive点阵衍射 §3.4 粉末法 §3.5 劳厄法 §3.6 布里渊区 第四章 晶体对称性 §4.1 对称操作与元素 §4.2 点对称操作 §4.3 布拉维晶格 §4.4 群论要素 §4.5 等效位置及等效点 §4.6 等效点与晶体结构 §4.7 群乘法表 §4.8 复合点对称变化操作 §4.9 平移对称操作 §4.10 复合空间对称操作 §4.11 对称元素的位置 §4.12 空间群乘法表 第五章 材料的张量性质 §5.1 材料性能的定义及分类 §5.2 平衡性质 §5.3 柔度矩阵 §5.4 刚度矩阵 §5.5 状态压电方程 §5.6 柔度矩阵与刚度矩阵的对称性 §5.7 平衡性质张量的对称性 §5.8 稳态传输性 §5.9 晶体对称性与张量性质 §5.10 二阶效应 §5.11 耦合系数 |
| 全英文教材： Gerald P. Wirtz. Crystallography and Tensor Properties of Materials. University of Illinois. 1992 |
| 主要参考书： |